Información técnica:

Colores gris y blanco brillante

Fabricado con polímero de silano modificado

Método de endurecimiento por humedad ambiental

Peso específico 1,5 g/ml aproximadamente

Contenido de: Disolventes 0%

Contenido de: Isocianato 0%

Compuestos secos aprox. 100%

Resistencia a la tracción (madera de haya) aprox. 3 N/mm2

Resistencia a la tracción (aluminio) aprox. 2 N/mm2

Rotura de alargamiento aprox. 200%

Formación de película aprox. 10 Minutos

Endurecimiento

(+23 °C/50 % humedad relativa) 3 mm/ 24 horas

Dilatación máxima aprox. 20%

Temperatura de aplicación No aplicar con temperatura ambiente inferior a 5 ºC

Resistencia a la temperatura – 40 °C hasta +110 °C.

Resistencia a la humedad Muy buena

Estabilidad frente a heladas No es sensible a las heladas

Cartucho 420 g (290 ml)

Cartucho de goma 145 g (100 ml)